附件1：

桑拿D300橡皮布技术参数

规格: 845mm×600mm×1.96mm

参数指标

| 指标名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 厚度（毫米） | 1.96mm |
| 平均载荷量：N/cm2 0.23凹痕 | 250 |
| 表面粗糙度（Ra micro） | 1.2 |
| 最大线性伸长（%） | <0.9 |
| 抗拉伸强度（N/mm） | >60 |
| 底布加强－防水/溶剂性能 | 否 |
| 油墨转移 | 适合使用传统油墨 |
| 加工要求 | 纵向上下都夹防脱铝条 |
| 货源要求 | 要求橡皮布及夹片加工都为原装国外进口 |

高斯M45橡皮布技术参数

规格：603mm×889mm×1.7mm

参数指标

| 指标名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 类别 | 气垫回力式 |
| 表面化合物 | 抗溶剂之特别橡胶配方 |
| 橡皮布硬度 | 79°Shore A |
| 伸延性 | 少于1.7% (200N/cm,acc,DIN) |
| 拉力 | 大于2500N/50mm |
| 压缩性 | 6%（acc.DIN) |
| 标准厚度 | 1.7mm（三层） |
| 新橡皮布稳定前之厚度损耗 | 2.5%(acc.DIN) |
| 加衬规格 | PS版与橡皮布滚筒之压力为0.1至0.15mm |
| 加工要求 | 纵向上下都夹防脱铝条 |
| 货源要求 | 要求橡皮布及夹片加工都为原装国外进口 |